APPENDIX A.5

Properties of Pipes, Tubes, and Screens

A.5-1  Dimensions of Standard Steel Pipe

| Nominal Pipe Size (in.) |  | Schedule Number |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.405 | 10.29 | 40 | 0.068 | 1.73 | 0.269 | 6.83 | 0.00040 | 0.3664 |
|  |  |  | 80 | 0.095 | 2.41 | 0.215 | 5.46 | 0.00025 | 0.2341 |
|  | 0.540 | 13.72 | 40 | 0.088 | 2.24 | 0.364 | 9.25 | 0.00072 | 0.6720 |
|  |  |  | 80 | 0.119 | 3.02 | 0.302 | 7.67 | 0.00050 | 0.4620 |
|  | 0.675 | 17.15 | 40 | 0.091 | 2.31 | 0.493 | 12.52 | 0.00133 | 1.231 |
|  |  |  | 80 | 0.126 | 3.20 | 0.423 | 10.74 | 0.00098 | 0.9059 |
|  | 0.840 | 21.34 | 40 | 0.109 | 2.77 | 0.622 | 15.80 | 0.00211 | 1.961 |
|  |  |  | 80 | 0.147 | 3.73 | 0.546 | 13.87 | 0.00163 | 1.511 |
|  | 1.050 | 26.67 | 40 | 0.113 | 2.87 | 0.824 | 20.93 | 0.00371 | 3.441 |
|  |  |  | 80 | 0.154 | 3.91 | 0.742 | 18.85 | 0.00300 | 2.791 |
|  | 1.315 | 33.40 | 40 | 0.133 | 3.38 | 1.049 | 26.64 | 0.00600 | 5.574 |
|  |  |  | 80 | 0.179 | 4.45 | 0.957 | 24.31 | 0.00499 | 4.641 |
|  | 1.660 | 42.16 | 40 | 0.140 | 3.56 | 1.380 | 35.05 | 0.01040 | 9.648 |
|  |  |  | 80 | 0.191 | 4.85 | 1.278 | 32.46 | 0.00891 | 8.275 |
|  | 1.900 | 48.26 | 40 | 0.145 | 3.68 | 1.610 | 40.89 | 0.01414 | 13.13 |
|  |  |  | 80 | 0.200 | 5.08 | 1.500 | 38.10 | 0.01225 | 11.40 |
|  | 2.375 | 60.33 | 40 | 0.154 | 3.91 | 2.067 | 52.50 | 0.02330 | 21.65 |
|  |  |  | 80 | 0.218 | 5.54 | 1.939 | 49.25 | 0.02050 | 19.05 |
|  | 2.875 | 73.03 | 40 | 0.203 | 5.16 | 2.469 | 62.71 | 0.03322 | 30.89 |
|  |  |  | 80 | 0.276 | 7.01 | 2.323 | 59.00 | 0.02942 | 27.30 |
|  | 3.500 | 88.90 | 40 | 0.216 | 5.49 | 3.068 | 77.92 | 0.05130 | 47.69 |
|  |  |  | 80 | 0.300 | 7.62 | 2.900 | 73.66 | 0.04587 | 42.61 |
|  | 4.000 | 101.6 | 40 | 0.226 | 5.74 | 3.548 | 90.12 | 0.06870 | 63.79 |
|  |  |  | 80 | 0.318 | 8.08 | 3.364 | 85.45 | 0.06170 | 57.35 |
|  | 4.500 | 114.3 | 40 | 0.237 | 6.02 | 4.026 | 102.3 | 0.08840 | 82.19 |
|  |  |  | 80 | 0.337 | 8.56 | 3.826 | 97.18 | 0.07986 | 74.17 |
|  | 5.563 | 141.3 | 40 | 0.258 | 6.55 | 5.047 | 128.2 | 0.1390 | 129.1 |
|  |  |  | 80 | 0.375 | 9.53 | 4.813 | 122.3 | 0.1263 | 117.5 |
|  | 6.625 | 168.3 | 40 | 0.280 | 7.11 | 6.065 | 154.1 | 0.2006 | 186.5 |
|  |  |  | 80 | 0.432 | 10.97 | 5.761 | 146.3 | 0.1810 | 168.1 |
|  | 8.625 219.1 40 0.322 8.18 7.981 202.7 0.3474 322.7 | 219.1 | 40 | 0.322 | 8.18 | 7.981 | 202.7 | 0.3474 | 322.7 |
|  |  |  | 80 | 0.500 | 12.70 | 7.625 | 193.7 | 0.3171 | 294.7 |